### Осообенности строительства из газобетона.

При выборе газобетона в качестве стен необходимо учитывать особенности материала при строительстве индивидуального дома.

Газабетон интересен тем, что благодаря термической обработке при повышенном давлении и влажности, материал получает высокую прочность при меньшей плотности, а значит и весе  и представляет собой структуру с открытыми порами, которая позволяет стенам «дышать». Точные линейные характеристики газобетонных блоков (+/- 1-2 мм) достигаются за счет резки блоков высокоточными инструментами. Это дает возможность

крепить газобетонные блоки специализированными смесями (клеем), что позволяет делать шов не более 2-4 мм. Блоки со всех сторон идеально примыкают друг к другу, поэтому их подгонка не требует большого расхода клеящей массы. Применение клея также значительно увеличивает прочность шва за счет более высокой адгезии (после высыхания «разобрать» кладку по шву невозможно – ломаются блоки). А самое главное, что минимальная толщина шва при использовании клея означает минимальные «мостики холода» и, таким образом, сохранение высоких теплотехнических показателей стены в целом.

Отличительной особенностью строительства домов из газобетона является относительная простота их возведения. Здесь не понадобится специальная техника. Изделия из ячеистого бетона легко резать, сверлить и фрезеровать. Для этого можно использовать как электрические, так и ручные пилы. Отверстия для розеток и выключателей высверливаются обычной дрелью, а штробы под проводку прокладывают вручную или с помощью специальной насадки для электродрели.

Первый ряд блоков укладывается на цементный раствор для того, чтобы компенсировать все неровности фундамента или кирпичной кладки, при этом кладка обязательно производится на гидроизолирующий слой рубероида или другого аналогичного материала. Блоки с помощью уровня и резинового молотка выравниваются по горизонтали, а между угловыми блоками натягивается шнур. При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно аккуратно (точность - 2 мм по периметру), поскольку этот ряд станет основой для всех последующих рядов. После его укладки необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, а затем смести пыль и мелкие осколки. Для удобства работы с клеем используются как специальные кельмы, так и обычные гребенки-шпатели для укладки плитки с ячейками 5*5 мм. Клей наносится мастерком, а затем разравнивается гребенкой. Нужно добиваться такой консистенции, чтобы видимые бороздки клея не растекались.

После того, как первый ряд блоков аккуратно уложен, можно переходить к кладке последующих рядов. При работе необходимо соблюдать несколько общих правил: обязательно обеспечивать перевязку блоков, а выступающий из шва раствор не затирать, а удалять с помощью мастерка. Легче и быстрее осуществлять обработку блоков с помощью электрической пилы, которая идеально подходит для изготовления скошенных, округлых и других кривых. Но можно пользоваться и обычной ручной ножовкой (желательно с твердосплавными накладками).

Для установки дверных и оконных проемов предлагаются специальные армированные перемычки, а для упрощения и удешевления конструкции можно использовать обычные металлические уголки, на которые сверху укладываются блоки.

Чтобы обеспечить всему строению повышенную прочность и перераспределить нагрузку от перекрытий по всему периметру дома, перед тем, как начать возведение второго этажа, а также крыши, необходимо устанавливать арматурный пояс (монолитную балку). Для изготовления опалубки под балку можно использовать специальные U-образные блоки. Этот блок, изготовленный из газобетона, представляет собой своеобразный лоток, в который укладывают арматуру, а затем в полость заливают бетонный раствор. Для удешевления можно использовать обычные блоки нужной толщины (обычно 100-200 мм) в качестве неснимаемой опалубки. После высыхания арматурный пояс эффективно перераспределит возникающие нагрузки, и на него можно спокойно укладывать деревянные балки, либо обычные пустотные железобетонные плиты. Не забывать надо и о термовкладышах в поясе для избежания мостика холода.

Поскольку структура газобетона пористая и этот материал «дышит» (паропроницаемость газобетона в 4-6 раз выше, чем у дерева), то дом рекомендуется облицовывать любыми вентилируемыми фасадами, в том числе и сайдингом, а если же фасад изготавливается из кирпича, то необходимо оставлять вентиляционные зазоры между кирпичной кладкой и блоками 30-40 мм.

В случае если фасад дома решили оштукатурить, то для этих работ необходимо применять специальные штукатурные смеси для газобетона, которые обладают повышенной паропроницаемостью и высокой адгезией к блокам. При применении таких смесей нет необходимости в использовании металлических штукатурных сеток.

Поскольку стены получаются ровными, то при внутренней отделке можно обойтись без штукатурки и сразу перейти к шпаклеванию, а это значительно уменьшает затраты по времени и финансовым средствам.

Использование в строительстве газобетонных блоков позволяет быстро строить дом и создавать интересные архитектурные решения. Сегодня газобетонные блоки не только используются непосредственно в возведении дома, но и получили распространение как самодостаточные отделочные и даже как декоративные материалы. Обладая небольшой плотностью (а значит, и объемным весом), газобетон легко обрабатывается обычными ручными инструментами – пилой и стамеской. Для изготовления закруглений можно использовать обычную ленточную шлиф-машину. Из него можно изготовить оригинальные полки, колонны, декоративные тумбы, всевозможные подставки, имитировать лепнину и даже изготовить декоративный камин. Словом, газобетонные блоки – это свобода технологических и творческих решений

Особенностью данного проекта в том, что он развивался и изменялся в процессе строительства.

Поэтому заказчику приходилось контролировать все шаги строительства.

Дом в 250 м2 построен за 5 месяцев с голого поля до теплового контура и черновой отделки. В настоящее время работает небольшая тепловая пушка для поддержки температуры в доме. В доме есть электричество, своя скважина. Окна – стеклопакеты и на 3-х окнах цветные витражи. В гараже автоматические ворота с дистанционным управлением. В доме есть камин, электропечь.

Стоимость получилось чуть больше 2 млн руб.